附件1：

护士鞋参数要求

1.鞋面：鞋面采用牛皮制成，厚度为1.6-1.7㎜。毛孔小，粒面细致，具有一定的抗张强度和抗崩裂强度，一定的延伸性和可塑性，柔软、丰满，具有弹性。有优良的耐水性，透气性，透水气性，吸湿性及耐汗性。

2.鞋里：内里采用头层优质猪皮或毛里。猪皮纤维素比较粗壮，相互交织紧密，有较大的强度和耐磨性。经抗微生物处理，防臭、防霉、防菌、绿色环保。

3.鞋底：采用宽大弹性气垫EVA 鞋底船形底，新型PVC材质，质轻，静音，减震抗压，且防滑耐磨，弹性十足，柔软而灵活。

4.鞋垫：优质布垫加入天然乳胶发泡海绵按摩贴，透气，抗菌，舒缓压力，减轻疲劳。

5.胶水：采用环保胶水，减少有害气体。

6.质量要求：质量标准参照国家QB/T2955-2017皮鞋行业标准制作，具备环保无毒第三方检测证明（1.甲醛含量≦300 2.联苯胺≦30.异味等级≦3）；具备产品耐折性能第三方检测证明（连续曲折4万次）；具备大底耐磨度第三方检测证明（磨痕长度≦14.0）。